Propósito

Proporcionar un piso resistente y altamente decorativo a base de resinas epóxicas 100% sólidos y hojuelas vinílicas. El espesor recomendado es de  1.0  a 1.5 mm en acabado epóxico con textura ligera o antiderrapante ligero en color a elegir de acuerdo a muestras.

Control de Calidad

La aplicación será efectuada solo por personal experimentado, en trabajos similares.

Todos los materiales a utilizar deberán contar con los certificados de la planta de IAT, de acuerdo a las normas internas de la planta.

Materiales

Los materiales que se usaran serán nuevos y de primera calidad, requiriéndose en todos los casos los certificados de calidad.

La serie de materiales que componen el sistema “E-POCAST FLAKES” son los siguientes:

- Primario epóxico de dos componentes 100 % sólidos “E-POCAST G” de uso general o primario epóxico “E-POCAST H” el cuál tolera humedad en el concreto.

- Sello epóxico “E_POCAST S” pigmentado de dos componentes.

- Chips vinílicos de colores

- Sello epóxico”E-POCAST S” transparente

- Recubrimiento de poliuretano “POLY-CAST COAT” transparente

- En caso de requerir acabado antiderrapante considerar agregado a base de arenas sílicas según grado de rugosidad.

Equipo

El equipo y herramienta deberá ser especializada para la aplicación de pisos epóxicos y se enlista a continuación, la siguiente lista no es limitativa a otras herramientas:

- Shot Blaster con colector de polvos

- Escarificadora mecánica

- Desbastadora con discos de diamante

- Aspiradora industrial

- Revolvedora mecánica

- Mezcladora eléctrica

- Bascula

- Esmeriladora mecánica

- Rodillo de picos

- Zapatos de picos

- Llanas metálicas

- Herramientas manuales, cinceles, marros, cucharas, brochas, rodillos

- Rasadores con levas.

Condiciones del Substrato

El concreto deberá contar con una antigüedad de 28 días de curado.

Las losas de concreto deberán tener un acabado 100 % nivelado.

Las losas de concreto no deberán tener ningún agente de curado.

La resistencia de las losas deberá ser de cuando menos F´c=250 Kg/cm2

Condiciones Ambientales

No se deberá aplicar los materiales si las temperaturas del ambiente, o del piso son inferiores a los 10 ° C o mayores a 35°C, así como tampoco si la humedad relativa es superior a 85%.

Preparación de la Superficie

La preparación de la superficie es esencial, las superficies a recubrir deberán ser sólidas, limpias, sin polvo, curadas, libres de aceite o eflorescentes, o cualquier otro contaminante.

El concreto no sólido deberá removerse por medio de maquina Shot Blaster o escarificadora mecánica.

La textura que deberá lograrse con el Shot Blaster o escarificadora deberá ser uniforme y con una rugosidad que permita el anclaje del recubrimiento con el substrato.

El polvo del concreto debera retirarse con aspiradora. Para una guía más amplia referirse al documento de preparación de superficie preparado por IAT.

Aplicación de Sistema

- Sobre la superficie preparada y libre de polvo, deberá aplicarse una capa de primario E-POCAST G o E-POCAST H para sellar poro y anclar el sistema al substrato. A razón de 4 a 5 M2 por Kg. de mezcla. La siguiente tabla ilustra los rendimientos de estos materiales.

| E-POCAST G | Rendimiento |
| --- | --- |
| Unidad de 7.65 Kg | 27 a 33.5 M2 |
| Unidad de 13.5 Kg | 54 a 67.5 M2 |
| Unidad de 27.0 Kg | 108 a 135 M2 |

| E-POCAST H | Rendimiento |
| --- | --- |
| Unidad de 7.5 Kg | 30 a 37.5 M2 |
| Unidad de 15 Kg | 54 a 67.5 M2 |
| Unidad de 30 Kg | 120 a 150 M2 |

- Se aplicara el sello E-POCAST S pigmentado compuesto por resina y endurecedor a un espesor de  0.5  mm utilizando rasadores metálicos con levas o escantillones de alambre, jaladores o rodillo según el caso.

- Deberá pasarse rodillo de picos para romper posibles burbujas y ayudar a la nivelación del material.

- Mientras el recubrimiento está fresco deberá entrarse con zapatos de picos para realizar el esparcido de los chips vinílicos, de acuerdo a la concentración seleccionada. El rendimiento de los chips depende de la concentración se puede utilizar la siguiente guía.

| Baja concentración | 75 Gr/M2 |
| --- | --- |
| Media concentración | 150 Gr/M2 |
| Alta concentración | 300 Gr/M2 |

En la siguiente tabla se ilustra el rendimiento de acuerdo al tipo de unidad seleccionada del E-POCAST S

| E-POCAST S | Espesor mm. | Rendimiento M2 |
| --- | --- | --- |
| 7.5 KG | 0.5 | 15.0 |
| 7.5 KG | 0.7 | 10.71 |
| 15 KG | 0.5 | 30.0 |
| 15 KG | 0.7 | 21.4 |
| 30 KG | 0.5 | 60.0 |
| 30 KG | 0.7 | 42.85 |

- Una vez seco el recubrimiento deberá darse una rasada con llana para “cortar” las hojuelas altas, y barrer la superficie.

- Aplicar una capa delgada de “E-POCAST S transparente. A razón de 4 a 5 M2 por Kg. ,de material. Si se especificó acabado antiderrapante esparcir la carga sílica seleccionada.

| E-POCAST S | Rendimiento |
| --- | --- |
| Unidad de 7.5 Kg | 30 a 37.5 M2 |
| Unidad de 15 Kg | 54 a 67.5 M2 |
| Unidad de 30 Kg | 120 a 150 M2 |

- Como Top Coat deberá aplicarse una última capa de “POLY-CAST COAT” que confiere al recubrimiento mayor protección al rayado y tráfico. En ese caso será necesario dar una lijada ligera al recubrimiento y aplicar una mano, el rendimiento se muestra en la siguiente tabla para una mano.

| POLY-CAST COAT | Rendimiento |
| --- | --- |
| Unid. de 20 Kg. | 120 a 140 M2 |

Juntas de Control

Las juntas de control deberán resolverse cortando la carpeta con disco de corte, exactamente donde corresponda a la junta de expansión de la losa de concreto, deberá rellenarse con sello polimérico E-POCAST FLEX, cuando la profundidad de la junta lo requiera deberá colocarse tira de polietileno “Back Rod” en diámetro adecuado al ancho de la junta.

Anclaje Mecánico

En todas las uniones de la carpeta con otros acabados, o con elementos como coladeras, rejillas, etc., deberá ejecutarse un anclaje mecánico rasurando o cortando el concreto cuando menos ½ “, para que la carpeta tenga mayor adherencia.

Protecciones

Se deberá proteger de tráfico y derrames al piso epóxico durante su aplicación y curado, de acuerdo a lo siguiente:

| Tráfico peatonal | 12 horas |
| --- | --- |
| Tráfico ligero | 18 horas |
| Tráfico pesado | 48 a 72 horas |
| Derrames | 48 a 72 horas |